## Элементы номинальным напряжением 3 В

Сюда входят преимущественно литиевые элементы, выдающие напряжение 3 В, и литий-ионные аккумуляторы, выдающие 3,6 В.

### Цилиндрические элементы

В эту группу входят цилиндрические литий-ионные аккумуляторы, выдающие напряжение 3,7 В. По конструкции и размерам элементы такого типа похожи на гальванические элементы марганцево-цинковой системы.

| Обозначения | Емкость, мАч | Диаметр, мм | Длина, мм | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное | Другие |  |  |  |  |
| 32600 |  | 3000-6000 | 34 | 61 | По размеру похож на элемент D |
| 26650 |  | 2300-5000 | 26 | 65 | (2300 LiFePo4) |
| 25500 |  | 2500-5000 | 25 | 50 | По размеру похож на элемент C |
| 18650 | 168A | 2200-3400 | 18 | 65 | Из этих элементов собраны аккумуляторные батареи ноутбуков, некоторыхэлектромобилей (например Tesla Roadster) |
| 10440 |  | ~250 | 10 | 44 | По размеру похож на элемент AAA |
| 14500 |  | ~700 | 14 | 50 | По размеру похож на элемент AA |
| 16340 | Tenergy 30200[4], R123, RCR123A | 750-1200 | 17 | 34.5 | Существует неперезаряжаемый литиевый элемент аналогичных размеров (CR 123) с напряжением 3 В и ёмкостью 1500 мАч. |
| 15270 |  |  | 15,6 | 27 | Существует неперезаряжаемый литиевый элемент аналогичных размеров (CR2, CR17355, 5046LC) с напряжением 3 В и ёмкостью 750 мАч. |
| 18500 |  | 1400 | 18 | 50 |  |
| 17670 |  | 1800 | 17 | 67 | По длине — как два элемента R123. |
| 17500 |  | 1100 | 17 | 50 | По размеру похож на элемент A, в 1,5 раза длиннее R123. |
| 14250 |  | ~250 | 14 | 25 | По размеру похож на половину элемента AA. |
| 10280 |  | ~180 | 10 | 28 |  |
| 10180 |  | 90 | 10 | 18 |  |